Texto del pliego de condiciones correspondiente al plano técnico 2-01
Conector para perfil de borde de tejado de origen biológico
Proveedor: 
New Circle B.V.
Descripción: 
Conector de origen biológico destinado a unir perfiles de borde de cubierta de origen biológico 60/80 para crear un acabado de borde estable y continuo en cubiertas extensivas de sedum y cubiertas verdes. El conector garantiza una unión precisa e invisible entre los perfiles.
Descripción del sistema:
El sistema de remate de cubierta de origen biológico de New Circle consta de un perfil de remate de cubierta de origen biológico y los conectores de origen biológico correspondientes descritos anteriormente. Todos los componentes del sistema están fabricados con HDPE de origen biológico y diseñados como un conjunto integral y circular.
El uso exclusivo de componentes de origen biológico da como resultado un acabado de borde consistente y sostenible para el tejado verde, sin comprometer el rendimiento técnico, la vida útil ni la facilidad de instalación.
El sistema es adecuado para tejados extensivos de sedum y tejados verdes, y sirve como separación entre la vegetación, el sustrato y las zonas sin vegetación.
Materiaal
· HDPE de orgien biológico, fabricado a partir de materias primas renovables.
· Porcentaje de origen biológico: : mínimo del 98%
Dimensiones
· Longitud: 100 mm
· Ancho: 60/80 mm
· Altura: 60 / 80 mm
· Grosor: 2,7 mm
Color
· Grafito (RAL 7024)
Peso
· Aprox. 0,031 kg pr unidad



Características técnicas
· Mantiene su forma
· Resistente a los rayos UV
· Resistente a la intemperie
· Totalmente recyclable
· Vida útil técnica: aprox. 50 años
Sostenibilidad
· Emisiones de CO₂: –1,97 kg de CO₂ equivalente por kg de material.
A pesar de su reducido peso, el conector tiene un impacto medioambiental positivo demostrable.
Instalación
Utilizar el conector para unir entre sí los perfiles de borde de cubierta de origen biológico. El montaje se realiza mediante encolado en combinación con el perfil de borde de cubierta. No es necesaria la fijación mecánica.
Directrices
Instalación conforme a las directrices vigentes para cubiertas verdes y a las especificaciones del proveedor.


